合成润滑油分类
合成润滑油品种较多,按组成可分为七类：
合成烃油 包括 α-烯烃齐聚物、烷基苯及合成环烷烃等油品。它们具有粘度指数高、倾点低、蒸发损失小的特点,最高使用温度为232℃。适用于制备寒区、严寒区用内燃机油、齿轮油、液压油、空气压缩机油、冷冻机油及各种用途的白油。合成环烷烃具有较高的牵引系数，主要用作无级变速装置的传动油。

酯类油 　包括双酯、多元醇酯和复酯，其特点是粘度指数高，蒸发损失小，加入添加剂后热氧化安定性好，可在175～200℃下长期使用，是一类各方面性能均比较优良的合成润滑油。主要用于制备各种航空润滑油、内燃机油、空气压缩机油、高温仪表油、金属加工用润滑剂及纺织、合成纤维工业用油剂。

磷酸酯 　包括三烷基、三芳基及烷基芳基磷酸酯。其特点是难燃性和润滑性好，但高温下易水解，能溶解常用的橡胶、塑料和涂料。主要用于航空及工业难燃液压油。

硅油 　亦称硅氧烷油，是带封端基的聚硅氧烷液体。主链由硅、氧原子交替组成。系无色透明、无臭、无味流体。通常分为甲基、乙基、甲苯基及甲基氯苯基硅油等。是各种润滑油中粘温特性最好的油品，具优良的电绝缘性和热稳定性，可在-90～273℃间长期使用。在塑料、橡胶、食品工业中作脱模剂；高空飞行器中作阻尼、减震、液压介质；多种油相和水相体系的消泡剂；对发酵液以及肺水、胃液也有良好的消泡作用。甲基硅油粘度低、闪点高，可作为难燃变压器油。甲基苯基硅油的热稳定性更好，大量用作扩散泵油。乙基硅油的润滑性以及与矿物油的共混性比甲基硅油好，但耐热性略差。

氟油 　包括全氟碳油、氟氯碳油及聚全氟烷基醚油，其热分解温度高，化学安定性好,在100℃以下与浓无机酸、碱以及强氧化剂等接触不起作用，在空气中不易燃、不易爆。氟油在国防工业中具有重要的使用价值，在化学工业中用于耐酸、碱、液氧及各种化学介质的润滑部位。

聚烷撑醚油 亦称聚醚,包括二醇、单醚和双醚。具有较好的润滑性，高温氧化后不生成沉淀和胶状物。主要用作汽车制动液、水- 乙二醇难燃油组分、金属加工的淬火液和切削液、高温部位用润滑油。

除此以外,还有其他诸如聚苯醚、三嗪等合成油,由于其制备困难，价格昂贵而很少使用。
