清洗剂使用说明

瑞森特RST-A201可循环清洗剂使用说明：

一. 油品未变质的高温清洗分为两种情况

A油品不是很脏机器温度95度以内情况下清洗：清洗前将机器运行升温待压力下降后放出总用油量的一半，补入等量可循环清洗剂开机运行，不加载情况下运行0.5小时，然后加载情况下1-2小时后放干净残油，（清洗剂本身在加载情况下有较强挥发性，需要及时补充清洗剂）。然后更换油滤油分及全新油品即可；

B机器油路长久未清洗超过2年或者明显油品积碳多油品发黑严重或者机器长期超过95度运行情况下清洗：清洗前将机器运行升温待压力下降后放出总用油量的90%，补入等量可循环清洗剂不加载情况下运行0.5小时，然后加载情况下1-2小时后放干净残油，（清洗剂本身在加载情况下有较强挥发性，需要及时补充清洗剂）。然后更换油滤油分及全新油品即可；

二 .空压机原有润滑油乳化，变粘，结胶（但可以运行）情况下清洗

清洗前将机器运行升温待压力下降后放出全部油品，加入总用油量的50%-100%的全新油品开机运行30分钟以上放干净残油，加入总用油量90%的可循环清洗剂及10%全新油品开机空载运行状况下进行清洗0.5小时，然后加载情况下1-2小时后放干净残油，（清洗剂本身在加载情况下有较强挥发性，需要及时补充清洗剂）。然后更换油滤油分及全新油品即可； 

三. 注意事项

清洗时建议断开后部气体连接，减少管路腐蚀（挥发性气体对有机玻璃等材料有腐蚀左右，建议断开滤水杯之类产品）

由于清洗剂要兼顾清洗及保护机器原件及橡胶制品，正常情况下为标准清洗强度，如特殊客户要增大清洗力度的需要单独订货（清洗剂强度过大清洗积碳多的机器容易出现积碳成块脱落情况易导致过滤器机头堵塞情况，一般不建议增加强度）。

瑞森特RST-A203浸泡积碳清洗剂使用说明：

一.油品高温但未变质清洗方法

 把铝制散热器拆下来润滑油放干净，把散热器竖起来进出油口朝上，将瑞森特RST-A203浸泡清洗剂搅拌后注入冷却器直到从另外一个口漫出，放置2小时后将清洗剂全部倒出，用自来水接上水管冲洗散热器内部，每10-20分钟更换至另一头水管接口，冲洗1小时以上再用高压水枪继续冲洗15分钟以上，放干净散热器内部的水之后用气枪吹，将里面水份尽量吹干净，装机后用适量干净瑞森特润滑油开机运行清洗将残余积碳及清洗剂带出来。同时清洗油气桶及管路阀件和主机机头，更换新油，过滤器即可，如冷却器外表面脏污可用容器装好清洗剂把散热器放入浸泡之后冲洗干净即可。

二.油品变质，变粘，结胶，发臭，乳化等状况清洗方法

 按照方法一清洗除机头之外的所有与润滑油接触的零部件，机头需单独清洗,机头清洗方法：对于机头可转动的可拆下主机机头，从进气口注入经过搅拌的浸泡清洗剂直至接近漫出，按照机头运行箭头的反向手动转动（可制作简单工具连续转动机头），视清洗情况将清洗剂倒出，或用吸水布条将内部清洗剂吸干，持续注入干净的浸泡清洗剂同时按照机头运转方向转动机头直到机头喷出清洗剂，间隔5分钟再次转动机头，如此持续不超过30分钟，放干净清洗剂同时注入流动水继续转动机头，使清洗剂排出，然后注入干净润滑油持续运转机头直到干净为止。重新装机，加入新油运行30分钟后放干净后残油，更换全新油滤，油分，润滑油即可。

瑞森特RST-A206在线清洗剂使用说明：

一.适用于

1.机器保养前清洗轻微积碳，油泥；

2.如果条件允许每次保养前使用；

3.如果润滑油变粘，结胶不适用单独清洗，需配合浸泡型一起使用。

二.使用方法

1.机器保养前将瑞森特在线清洗剂加入注油口；

2.按照该机器的用油量的5~10%加入；

3.运行24~48小时，直接放出来；

4.加入新油运行。

